RU-815（水性聚氨酯树脂）

一、 产品说明及用途：

本品为特殊结构的阴离子型有机硅改性聚氨酯共聚物。与各种基材有优异的附着力，涂膜烘烤干燥后，有非常好的硬度（1H-2H）。漆膜光亮通透，有非常好的柔韧性，有极优的抗括伤性和耐磨性。本产品可应用金属、底漆、PVC、PET、木器、玻璃涂层，水性印刷油墨, 或与YOTO-908混合使用。如果附着力有特别要求，可以在使用时，添加10% 的固化剂。本产品适合硬表面涂层, 可以单独使用。

二、 乳液技术指标：

特性            	脂肪族阴离子型水性聚氨酯共聚物

外观                	蓝光乳液

固含量（%）       	35 ± 2

粘度（mPa.s/25℃）    	50-250

pH值（1/10）          	7 ~ 9

三、 使用方法：

用于喷涂、刮涂、辊涂。

四、 包装、运输和贮存：

120kg塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。贮存在室内阴凉处，储存温度5-35℃，保质期6个月。

# 注意：使用前请搅拌均匀，请务必在涂膜完全干透后再做物性测试。